## 2/21/2020	EG0532-903.

Водная белая однокомпонентная краска

| Подготовка продукта Ручное распыление, Электростатическое, без воздуха, airmix Ручное распыление Электростатический, без воздуха, airmix |
| --- |
| Растворитель |  | % by weight | % by vol. |  | % by weight | % by vol. |  | % by weight | % by vol. |
|  | H₂O | 0 - 5 |  | H₂O | 0 - 5 |  |  |  |  |
| Рабочая температура Предлагаемый вес | >15°C 120 g/m² |  |  | coating, objects, air, substrate |  |  |

| Техническая информация |
| --- |
| От пыли На отлип Сухой для укладки | 20°C |  |  |
|  | 30 min |  |  |
|  | 70 min |  |  |
|  | 24 h |  |  |

Н.B.: Данные, представленные на этом техническом листе данных, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. мы гарантируем согласованность химически-физических характеристик нашей продукции, в пределах толерантности, указанных в наших технических листах данных. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователях, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы приложений, используемых субстратов, а также условий труда.

Предупреждение: фактическая вязкость некоторых пигментированных и/или thixotropic продуктов может отличаться от вязкости, показанной на листе технических данных. Различия должны рассматриваться как допустимые, если в пределах 30% максимум.

# ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

# Text boxes

Технический лист данных                                                                                         EG0532-903

Основное использование

Плоские панели, повернутые детали,  рамы, мебель

Вариантов размещения

Химическая устойчивость: хорошо, Вертикальное удержание: хорошо, твердость: очень хорошо, гладкость: отлично

Technical data

Связующих

Пигменты, удлинители Solvents

Вязкость Плотность Блеск уровне Flashpoint

Сухой остаток (по весу) Срок хранения

Acrylic resins in emulsion, acrylic-polyurethane resins in dispersion and/or emulsion Inorganic pigments, waxes, matting agents

Glycolethers, coalescence agents

210 ± 10

1,150 ± 0,030

15, 30, 50

non infiammabile 37 ± 2

15 months at

s DIN4 at 20°C

kg/l Gardner 60°

Method: closed cup

% by weight 5°C ÷ 35°C

Специальные инструкции

Для светлых оттенков продукт можно тонировать водяными пастами:

Эквалайзер056x-xx60 (максимум 4%)

Субстратный препарат: один или несколько слоев водяного или полиэфирного покрытия, правильно высушенного и отшлифованного. Продукт может быть использован как есть.

Однако, чтобы еще больше улучшить химическую устойчивость, добавить медленно, помешивая кросслинкер EV4411 (0,5-1%)

Предварительно перемешать 1:1 с водой и использовать немедленно.

Продукт особенно рекомендуется для плоских деталей, подвергнутых жесткому износу или контакту с химическими веществами. Такие спектакли еще более улучшаются за счет двойного скрещивания с:

0,5-1% EV4411 (предварительно смешанный 1:1 с водой)

Всегда желательно, чтобы высыхание было вынужденным теплым воздухом (20-30 градусов по Цельсию)

Использование перекрестных клинкеров EV4411, ЭКВАЛАЙЗЕР4430

Может значительно сократить время и риски, связанные с укладкой. Стек покрытием пунктов по крайней мере 24 часов после покрытия.

Используйте надлежащий упаковочный материал между панелями. При возможности стек вертикально.

Внимательно проверьте продукт перед использованием, обратитесь в нашу техническую службу в случае проблем. Условия хранения и старение могут изменить вязкость без ущерба для пригодности.

Держите при температуре выше 5 градусов по Цельсию.