# ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

Производитель ООО «Стандарт полимер» СЭЗ-Минск, ул. Селицкого21-2А, УНП-191057220

,т+375 17 344 92 11, факс+375 17 345 51 56,моб. Т. velcom +375 29 676 51 42,мтс+375 29 703 93 49.

e-mail: info@standpol.by

Наименование  продукции: Труба металлополимерная  РЕ-RT/AL/PE-RT

Область применения: Для холодного, горячего и питьевого водоснабжения, отопления радиаторного и  системы

теплый пол.

Внешний /внутренний диаметр трубы 16 / 12 мм

Номер партии                                         Дата изготовления                     Количество метров в упаковке                                                         Начало метража трубы в упаковке                                             Конец метража трубы в упаковке

Максимальные параметры эксплуатации трубы  ДАВЛЕНИЕ жидкости внутри трубы -10 бар (1 МПа), ТЕМПЕРАТУРА жидкости внутри трубы  95 градусов Цельсия.

Давление воздуха  внутри трубы при ее изготовлении  поддерживалось на уровне – 5 бар (0,5 МПа)

Материалы, примененные для изготовления трубы. Внешний и внутренний слой – полиэтилен повышенной термостойкости (точка размягчения по 	Вика 124,5 градуса Цельсия), тип-2, марки - DOWLEX 2388  , компании  «DOW» - USA.  Адгезив для внешнего и внутреннего слоя - марка  AMPLIFY GR 388, производитель компания «DOW» -USA. Фольга алюминиевая толщина 0,2 мм, производитель - Германия.

Принцип сварки фольги расположенной внутри трубы  - сварка фольги  внахлест, ультразвуковой установкой.

Классификация эксплутационных  применений трубы на срок службы трубы 50 лет и более.

Применение первое - Горячее водоснабжение ( 60 градусов Цельсия) 49 лет-60 С /1 год-80 С/ 100час-95 С –давление  жидкости внутри трубы не более 8  бар (0,8 МПа) .

Применение второе – Горячее водоснабжение(70 градусов Цельсия) 49лет-70 С/1 год – 80 С/ 100 час – 95 С  давление  жидкости внутри трубы не более 6  бар (0,6 МПа) ,

Применение четвертое – Радиаторы низкой температуры  и система теплый пол  2,5года-20 С/ 20лет-40 С/25 лет-60С/2,5 года-70С/100час-100С- давление  жидкости внутри трубы не более 6  бар (0,6 МПа) .

Применение пятое - Радиаторы высокой температуры – 14 лет-20С/25 лет-60С/10лет-80С/1 год-90С/100час-100- давление  жидкости внутри трубы не более 6  бар (0,6 МПа).

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫХ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ  (1,2,4,5), - 50 лет.