# Тактильная плитка

Тактильная плитка – представляет собой тактильный наземный указатель, предоставляющий инвалидам по зрению необходимую информацию для самостоятельной ориентации на улицах и дорогах в городе  или  в поселке. Тактильная плитка применяется как мощение информационных полос на тротуарах в местах пешеходных переходов для инвалидов по зрению.

500х500х50мм, 300х300х70мм и 300х300х27мм и с необходимыми формами рифов. Цвет - любой.

|  | Тактильная плитка 500х500 мм (в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007) Толщина - 50 мм. Армирование - фиброволокно. |
| --- | --- |
|  | Тактильная плитка 300х300 мм. Толщина - 70 мм. |
|  | Тактильная плитка 300х300 мм. Толщина - 30 мм. Армирование - фиброволокно. |

Требование к тактильной плитке

В соответствии с пунктом 4.1.2 ГОСТа Р 52875-2007 к тактильной плитке предъявляются следующие требования:

·         поверхность тактильной плитки должна быть рифленой, название и рисунок рифов  см. в таблице ниже.

·         поверхность тактильной плитки должна быть шероховатой с противоскользящими свойствами

·         поверхность тактильной плитки отличной по структуре и цвету от прилегающей поверхности любого покрытия для распознавания её инвалидами по зрению на ощупь.

| Форма с продольными рифами | Форма с рифами, расположенными по диагонали | Форма с конусообразными рифами и с квадратными рифами |
| --- | --- | --- |

## Правила использования тактильной плитки

| Назначение плитки | Размеры | Расположение тактильной плитки | Форма рифления |
| --- | --- | --- | --- |
| Внимание, подземный переход | Полоса шириной 500 или 600 мм по длине равной ширине перехода, выложенной на тротуаре перед первой ступенью лестницы перехода | Вдоль кромки первой ступени лестницы | С конусо-образными рифами |
| Внимание, наземный переход | Полоса шириной 500 или 600 мм по длине равной ширине перехода, выложенной на тротуаре перед переходом | Вдоль кромки проезжей части дороги | С продольными рифами |
| Внимание, наземный переход под углом 90 градусов | Две полосы шириной 500 или 600 мм по длине, равные ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход | Поперек пешеходной дорожки с двух сторон перед выложенной полосой, обозначающей «Внимание наземный переход» | С диагональными рифами |
| Направляющие дорожки | Полоса шириной не менее 500 мм | Вдоль стены или препятствия | С продольными рифами |
| Внимание, поворот налево (или направо) | Плита со стороной квадрата не менее 500х500 мм. | На месте поворота | С диагональными рифами |
| Внимание мачта светофора | Плита со стороной квадрата не менее 500х500 мм. | Четыре плитки, выложенные квадратом вокруг мачты светофора. | С квадратными рифами |
| Внимание препятствие | Полоса шириной не менее 500 мм. | Выложенная полоса вдоль контура препятствия. | С квадратными рифами |