1.3. Накладные проступи подразделяют на следующие типы:

1ЛН - для укладки на нижние и рядовые ступени маршей (черт. 8);

"Черт. 8"

2ЛН - для укладки на площадки и верхние ступени маршей (черт. 9).

Таблица 8

┌────────────┬───────────────┬───────────┬─────────────┬──────┬─────────┐

│   Код ОКП  │     Марка     │  Основные │    Расход   │Масса │  Обозна-│

│            │   накладной   │  размеры  │  материалов │накла-│  чение  │

│            │   проступи    │ накладной │ (справочный)│дной  │ серии и │

│            │               │ проступи, │             │прос- │ выпуска │

│            │               │     мм    │             │тупи  │ типовой │

│            │               ├─────┬─────┼──────┬──────┤(спра-│проектной│

│            │               │  l  │  b  │Бетон,│Сталь,│воч-  │докумен- │

│            │               │     │     │  м3  │  кг  │ная), │  тации  │

│            │               │     │     │      │      │  т   │         │

├────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤

│58 9121 2477│1ЛН12.3        │     │ 325 │0,014 │ 0,21 │  35  │1.251.1-4│

│58 9121 2478│1ЛН12.3-Ш      │     │     │      │      │      │Выпуск 1 │

├────────────┼───────────────┤     ├─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 2479│1ЛН12.2        │1200 │ 220 │0,009 │ 0,18 │  23  │         │

│58 9121 2480│1ЛН12.2-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 2481│1ЛН14.3        │1350 │ 325 │0,015 │ 0,24 │  38  │         │

│58 9121 2482│1ЛН14.3-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┤     ├─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 2483│1ЛН14.2        │     │ 220 │0,010 │ 0,20 │  25  │         │

│58 9121 2484│1ЛН14.2-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 2485│1ЛН15.3        │1500 │ 325 │0,017 │ 0,27 │  43  │         │

│58 9121 2486│1ЛН15.3-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┤     ├─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 2487│1ЛН15.2        │     │ 220 │0,012 │ 0,22 │  30  │         │

│58 9121 2488│1ЛН15.2-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 2489│1ЛН17.3        │1650 │ 325 │0,019 │ 0,30 │  48  │         │

│58 9121 2490│1ЛН17.3-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┤     ├─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 2491│1ЛН17.2        │     │ 220 │0,013 │ 0,25 │  33  │         │

│58 9121 2492│1ЛН17.2-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 2493│2ЛН13.2        │1310 │ 245 │0,011 │ 0,21 │  28  │         │

│58 9121 2494│2ЛН13.2-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┤     ├──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 2495│2ЛН12.2в       │1200 │     │0,010 │ 0,19 │  25  │         │

│58 9121 2496│2ЛН12.2в-Ш     │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┤     ├──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 2497│2ЛН15.2        │1470 │     │0,013 │ 0,24 │  33  │         │

│58 9121 2498│2ЛН15.2-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┤     ├──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 2499│2ЛН14.2в       │1350 │     │0,012 │ 0,22 │  30  │         │

│58 9121 2500│2ЛН14.2в-Ш     │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┤     ├──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 2562│2ЛН16.2        │1620 │     │0,014 │ 0,26 │  35  │         │

│58 9121 2563│2ЛН16.2-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┤     ├──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 2564│2ЛН15.2в       │1500 │     │0,013 │ 0,25 │  33  │         │

│58 9121 3052│2ЛН15.2в-Ш     │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┤     ├──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 3053│2ЛН19.2        │1870 │     │0,016 │ 0,31 │  40  │         │

│58 9121 3054│2ЛН19.2-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┤     ├──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 3055│2ЛН16.2в       │1650 │     │0,014 │ 0,27 │  35  │         │

│58 9121 3056│2ЛН16.2в-Ш     │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤

│58 9121 3057│1ЛН12.3        │1210 │ 320 │0,017 │ 0,3  │  44  │1.050.1-2│

│58 9121 3058│1ЛН12.3-Ш      │     │     │      │      │      │Выпуск 1 │

├────────────┼───────────────┼─────┤     ├──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 3059│1ЛН13.3        │1350 │     │0,019 │ 0,4  │  49  │         │

│58 9121 3060│1ЛН13.3-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┤      ├──────┤         │

│58 9121 3061│2ЛН14.3        │1385 │ 330 │0,018 │ 0,4  │  45  │         │

│58 9121 3062│2ЛН14.3-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┤     ├─────┼──────┤      ├──────┤         │

│58 9121 3063│2ЛН14.5        │     │ 470 │0,026 │      │  65  │         │

│58 9121 3064│2ЛН14.5-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 0753│2ЛН13.3        │1335 │ 330 │0,018 │ 0,4  │  45  │         │

│58 9121 0754│2ЛН13.3-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┤     ├─────┼──────┤      ├──────┤         │

│58 9121 0755│2ЛН13.5        │     │ 470 │0,025 │      │  63  │         │

│58 9121 0756│2ЛН13.5-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 3065│2ЛН12.3        │1285 │ 330 │0,017 │ 0,4  │  43  │         │

│58 9121 3066│2ЛН12.3-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┤     ├─────┼──────┤      ├──────┤         │

│58 9121 3067│2ЛН12.5        │     │ 470 │0,024 │      │  60  │         │

│58 9121 3068│2ЛН12.5-Ш      │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 3069│2ЛН9.5         │ 930 │ 460 │0,017 │ 0,3  │  43  │         │

│58 9121 3070│2ЛН9.5-Ш       │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┤     ├─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 3071│2ЛН9.6         │     │ 535 │0,020 │ 0,3  │  50  │         │

│58 9121 3072│2ЛН9.6-Ш       │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 3073│2ЛН14.3в       │1385 │ 330 │0,018 │ 0,4  │  45  │         │

│58 9121 3074│2ЛН14.3в-Ш     │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┤     ├─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 3075│2ЛН14.5в       │     │ 470 │0,026 │ 0,4  │  65  │         │

│58 9121 3076│2ЛН14.5в-Ш     │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 0765│2ЛН13.3в       │1335 │ 330 │0,018 │ 0,4  │  45  │         │

│58 9121 0766│2ЛН13.3в-Ш     │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┤     ├─────┼──────┤      ├──────┤         │

│58 9121 0767│2ЛН13.5в       │     │ 470 │0,025 │      │  63  │         │

│58 9121 0768│2ЛН13.5в-Ш     │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 3077│2ЛН12.3в       │1285 │ 330 │0,017 │ 0,3  │  43  │         │

│58 9121 3078│2ЛН12.3в-Ш     │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┤     ├─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 3079│2ЛН12.5в       │     │ 470 │0,024 │ 0,4  │  60  │         │

│58 9121 3080│2ЛН12.5в-Ш     │     │     │      │      │      │         │

├────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤         │

│58 9121 3089│2ЛН9.5в        │ 930 │ 460 │0,017 │ 0,3  │  43  │         │

│58 9121 3090│2ЛН9.5в-Ш      │     │     │      │      │      │         │

└────────────┴───────────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┘